SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

D-04.04

Jelenia Góra 2009

SPIS SPECYFIKACJI

PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE

2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TREŒCI

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania            i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul.Leœnej w Janowicach Wielkich.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                       z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

Podbudowê z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowê pomocnicz¹ i podbudowê zasadnicz¹ wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych [31].

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj¹cy na odpowiednim zagêszczeniu                   w optymalnej wilgotnoœci kruszywa o w³aœciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami                      oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano                                w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano            w ST  „ Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie”,

2.3. Wymagania dla materia³ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreœlona wed³ug PN-B-06714-15 [3] powinna le¿eæ miêdzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metod¹ stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowê zasadnicz¹ (górn¹ warstwê) lub podbudowê jednowarstwow¹

1-3  kruszywo na podbudowê pomocnicz¹ (doln¹ warstwê)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byæ ci¹g³a i nie mo¿e przebiegaæ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s¹siednich sitach. Wymiar najwiêkszego ziarna kruszywa nie mo¿e przekraczaæ 2/3 gruboœci warstwy uk³adanej jednorazowo.

2.3.2. W³aœciwoœci kruszywa

Kruszywa powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Lp.

| Wyszczególnienie | Kruszywa naturalne | Kruszywa ³amane | ¯u¿el |
| --- | --- | --- | --- |

| Badania |
| --- |
|  | w³aœciwoœci | Podbudowa | wed³ug |
| zasad-nicza | pomoc-nicza | zasad-nicza | pomoc-nicza | zasad-nicza | pomoc-nicza |
|  | 1 | Zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, % (m/m) | od 2 do 10 | od 2 do 12 | od 2 do 10 | od 2 do 12 | od 2 do 10 | od 2 do 12 |

PN-B-06714

| -15 [3] |
| --- |
| 2 | Zawartoœæ nadziarna, % (m/m), nie wiêcej ni¿ | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |

PN-B-06714

-15 [3]

3

Zawartoœæ ziarn nieforemnych

| %(m/m), nie wiêcej ni¿ | 35 | 45 | 35 | 40 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PN-B-06714

| -16 [4] |
| --- |
| 4 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, %(m/m), nie wiêcej ni¿ |

1

1

1

1

1

| 1 | PN-B-04481 [1] |
| --- | --- |
| 5 | WskaŸnik piaskowy po piêcio-krotnym zagêszczeniu metod¹ I lub II wg PN-B-04481, % | od 30 do 70 | od 30 do 70 | od 30 do 70 | od 30 do 70 |

-

-

BN-64/8931

-01 [26]

6

Œcieralnoœæ w bêbnie Los Angeles

a) œcieralnoœæ ca³kowita po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿

b) œcieralnoœæ czêœciowa po 1/5 pe³nej liczby obrotów, nie wiêcej ni¿

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714

| -42 [12] |
| --- |
| 7 | Nasi¹kliwoœæ, %(m/m), nie wiêcej ni¿ | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |

PN-B-06714

-18 [6]

8

Mrozoodpornoœæ, ubytek masy po 25 cyklach zamra¿a-

nia, %(m/m), nie wiêcej ni¿

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714

-19 [7]

9

Rozpad krzemianowy i ¿ela-

zawy ³¹cznie, % (m/m), nie wiêcej ni¿

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714

| -39 [11] |
| --- |
| 10 | Zawartoœæ zwi¹zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiêcej ni¿ |

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714

-28 [9]

11

WskaŸnik noœnoœci wnoœ mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy ni¿:

a) przy zagêszczeniu IS ( 1,00

b) przy zagêszczeniu IS ( 1,03

80

120

60

-

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-06102

[21]

2.3.3. Woda

Nale¿y stosowaæ wodê wg PN-B-32250 [20].

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek albo uk³adarek do rozk³adania kruszyw,

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania. W miejscach trudno dostêpnych powinny byæ stosowane zagêszczarki p³ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma³e walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozosta³ych materia³ów powinien odbywaæ siê zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod podbudowê powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w ST D-04.01.01 „Koryto              wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a” Podbudowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale¿y sprawdziæ wzorem:

(  5		(1)

w którym:

D15 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods¹czaj¹cej, w milimetrach,

d85 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod³o¿a, w milimetrach.

5.3. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byæ rozk³adana w warstwie o jednakowej gruboœci, takiej,                      aby jej ostateczna gruboœæ po zagêszczeniu by³a równa gruboœci projektowanej. Gruboœæ pojedynczo uk³adanej warstwy nie mo¿e przekraczaæ 20 cm po zagêszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byæ roz³o¿ona w sposób zapewniaj¹cy osi¹gniêcie wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. Je¿eli podbudowa sk³ada siê z wiêcej ni¿ jednej warstwy kruszywa, to ka¿da warstwa powinna byæ wyprofilowana i zagêszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. Rozpoczêcie budowy ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piæ po odbiorze poprzedniej warstwy przez In¿yniera.

Wilgotnoœæ mieszanki kruszywa podczas zagêszczania powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia³ nadmiernie nawilgocony, powinien zostaæ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je¿eli wilgotnoœæ mieszanki kruszywa jest ni¿sza od optymalnej o 20% jej wartoœci, mieszanka powinna byæ zwil¿ona okreœlon¹ iloœci¹ wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoœæ mieszanki kruszywa jest wy¿sza                    od optymalnej o 10% jej wartoœci, mieszankê nale¿y osuszyæ.

WskaŸnik zagêszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaæ przyjêtemu poziomowi wskaŸnika noœnoœci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ utrzymywana                    w dobrym stanie.  Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z niew³aœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu akceptacji materia³ów. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres  badañ przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czêstotliwoœæ badañ

Lp.

| Wyszczególnienie badañ | Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padaj¹ca na jedno badanie (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki |
| 2 | Wilgotnoœæ mieszanki | 2 | 600 |
| 3 | Zagêszczenie warstwy | 10 próbek | na 10000 m2 |
| 4 | Badanie w³aœciwoœci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla ka¿dej partii kruszywa i przy ka¿dej zmianie kruszywa |

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki                  nale¿y pobieraæ w sposób losowy, z roz³o¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem. Wyniki badañ            powinny byæ na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi.

6.3.3. Wilgotnoœæ mieszanki

Wilgotnoœæ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj¹ +10% -20%.

Wilgotnoœæ nale¿y okreœliæ wed³ug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagêszczenie podbudowy

Zagêszczenie ka¿dej warstwy powinno odbywaæ siê a¿ do osi¹gniêcia wymaganego wskaŸnika zagêszczenia.

Zagêszczenie podbudowy nale¿y sprawdzaæ wed³ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,                  gdy przeprowadzenie badania jest niemo¿liwe ze wzglêdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeæ na metodzie obci¹¿eñ p³ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej                    ni¿ raz na 5000 m2, lub wed³ug zaleceñ In¿yniera.

Zagêszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale¿y uznaæ za prawid³owe, gdy stosunek wtórnego modu³u E2 do pierwotnego modu³u odkszta³cenia E1 jest nie wiêkszy od 2,2 dla ka¿dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

(   2,2

6.3.5. W³aœciwoœci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaæ ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych w pkt 2.3.2.

Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy w obecnoœci In¿yniera.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych podbudowy  podano                w  tablicy 3.

Tablica 3. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹ na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 100 m |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | co 100 m |
| 7 | Gruboœæ podbudowy |

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2

8

Noœnoœæ podbudowy:

- modu³ odkszta³cenia

- ugiêcie sprê¿yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka¿de 1000 m

co najmniej w 20 punktach na ka¿de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawê¿ników szerokoœæ podbudowy powinna byæ wiêksza od szerokoœci warstwy wy¿ej le¿¹cej o co najmniej 25 cm lub o wartoœæ wskazan¹ w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równoœæ podbudowy

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie                   z BN-68/8931-04 [28].

Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci podbudowy  nie mog¹ przekraczaæ:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹,  z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi podbudowy i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Oœ podbudowy w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej                ni¿ ( 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Gruboœæ podbudowy nie mo¿e siê  ró¿niæ od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:

- dla podbudowy zasadniczej  ( 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Noœnoœæ podbudowy

modu³ odkszta³cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byæ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiêcie sprê¿yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byæ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

|  | Wymagane cechy podbudowy |
| --- | --- |

Podbudowa

z kruszywa o wskaŸniku wnoœ nie mniejszym

WskaŸnik zagêszczenia IS   nie

mniejszy ni¿

| Maksymalne ugiêcie sprê¿yste pod ko³em, mm | Minimalny modu³ odkszta³-cenia mierzony p³yt¹ o œrednicy 30 cm, MPa |
| --- | --- |
| ni¿, % |
| 40 kN | 50 kN | od pierwszego obci¹¿enia E1 | od drugiego obci¹¿enia E2 |

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew³aœciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia od  okreœlonych                     w punkcie 6.4 powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g³êbokoœci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy               jest niedopuszczalne.

Je¿eli szerokoœæ podbudowy jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm                         i nie zapewnia podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien na w³asny koszt poszerzyæ podbudowê przez spulchnienie warstwy na pe³n¹ gruboœæ do po³owy szerokoœci pasa ruchu, do³o¿enie materia³u i powtórne zagêszczenie.

6.5.2. Niew³aœciwa gruboœæ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci, Wykonawca wykona naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy                          na odpowiedni¹ g³êbokoœæ, zgodnie z decyzj¹ In¿yniera, uzupe³nione nowym materia³em o odpowiednich w³aœciwoœciach, wyrównane i ponownie zagêszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy, wed³ug wy¿ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niew³aœciwa noœnoœæ podbudowy

Je¿eli noœnoœæ podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci podbudowy wynik³o z niew³aœciwego wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera,                  je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania             ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoœci objêtych cen¹ jednostkow¹ 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z ¿u¿la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| 3. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 4. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn |
| 5. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci |
| 6. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci |
| 7. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 8. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych |
| 9. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci siarki metod¹ bromow¹ |
| 10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ¿elazawego |
| 12. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie Los Angeles |
| 13. | PN-B-06731 | ¯u¿el wielkopiecowy kawa³kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne |
| 14. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 15. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| 16. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 17. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 18. | PN-B-23006 | Kruszywo do betonu lekkiego |
| 19. | PN-B-30020 | Wapno |
| 20. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonu i zapraw |
| 21. | PN-S-06102 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |
| 22. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t³ucznia kamiennego |
| 23. | PN-S-96035 | Popio³y lotne |
| 24. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 25. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ³amane do nawierzchni drogowych |
| 26. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŸnika piaskowego |
| 27. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 28. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |
| 29. | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar ugiêæ podatnych ugiêciomierzem belkowym |
| 30. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu |

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SPIS TREŒCI

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA £AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania           i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul. Leœnej w Janowicach Wielkich.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                        z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s¹ w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiêcej warstw zagêszczonej mieszanki, która stanowi warstwê noœn¹ nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami  oraz z definicjami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano                                  w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³em do wykonania podbudowy z kruszyw ³amanych stabilizowanych mechanicznie powinno byæ kruszywo ³amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego .

Kruszywo powinno byæ jednorodne bez zanieczyszczeñ obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia³ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byæ zgodne z wymaganiami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. W³aœciwoœci kruszywa

Kruszywo powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. sprzêt

Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Przygotowanie pod³o¿a powinno odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankê kruszywa nale¿y wytwarzaæ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycz¹ce rozk³adania i zagêszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa           z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw, zgodnie                       z ustaleniami ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

sprawdzenie i ewentualn¹ naprawê pod³o¿a,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept¹,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie mieszanki,

zagêszczenie roz³o¿onej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy zwi¹zane

Normy i przepisy zwi¹zane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.